Upřesnění postupů ošetření kovových prvků hodin:

AD)

1. Před aplikací ochranných nátěrů kovových prvků hodin bude upřesněn charakter povrchové

úpravy a protokolárně odsouhlasen.

Kovové prvky hodin jsou z materiálu železo a mosaz (bronz).

Železné prvky jsou buď přírodní - bez nátěru, jako hřídele pastorky, kontaktní plochy :

Tyto díly budou po vyleštění a odmaštění ošetřeny transparentním lakem kontaktní plochy pák odbíjení, kluzné (třecí) - funkční části natahovací hřídele budou namazány mazivem

Prvky ošetřené natěrem -  rám stroje, ramena pák spojovací tyče:

Povrchy původně ošetřené nátěrem budou v případě pomocných dílů zbaveny nátěru (ředidlo C6000), rám stroje (je natřen technickou barvou) zůstane po očištění v původním nátěru, lokální poškození nátěru budou zaretušovány. Pro veškeré nátěry používám polyuretanové barvy s vynikající odolností proti povětrnostním a chemickým vlivům v původní barevnosti.

Díly mosaz (bronz) jsou vždy přírodní a budou ošetřeny Zaponovým lakem

AD)

2. Před aplikací bude upřesněn nátěr vrchní povrchové úpravy závěsů cymbálů a kladiv po

jejich odrezení.

Pro prvky exteriéru, vystavené působení povětrnostním vlivům je rozhodující důsledné odstranění koroze. Po abrazivním odstranění koroze je důležité do 4hodin po odrezivění provést první ochranný nátěr stejně tak, na nově dodané kované díly. Po alpikaci druhé vrstvy polyuretanové barvy bude povrch kolorován kovářskou černí v grafitovém odstínu.

S pozdravem.

Daniel Macháč